## Slide 1: Effet de la modification chimique des fibres de papier carton sur les propriétés des composites matrice polymère
Nacéra CHIBANI
Présenté par
5éme Séminaire Nationale sur les Polymères : SNP-5
2, 3 Décembre 2015, Université de Bejaia, Algérie

## Slide 2: INTRODUCTION
Chart: 
| Europe | Reste de l'Asie | Chine | Japon | Amérique latine | Amérique du nord | Afrique | CEI
 | 0.21 | 0.16 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.07 | 0.03
19,2% = Taux de recyclage des plastiques
en 2012 (17,5% en 2000)
Figure 1. Production mondiale de matières plastiques en 2011

## Slide 3: INTRODUCTION
La capacité de production mondiale devrait être multipliée par 6 d’ici 2016
Chart: Année
| 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014
 | 128 | 140 | 205 | 268 | 263 | 297 | 352 | 415 | 493 | 522 | 555 | 599 | 659 | 662
Figure 3. Nombre de publications des matériaux composites renforcés par des fibres lignocellulosiques (2000-2014) (source web of science)
Les bioplastiques représentent aujourd’hui environ 0,3% de la production globale de matières plastiques (235 millions de tonnes).
Les capacités de productions progresse d’environ 30 à 40% par an.
Chart: Année
| 2009 | 2010 | 2011 | 2016
Série 1 | 23 | 674 | 675 | 5003
Colonne1
Colonne2
Figure 2. Capacité de production mondiale actuelle et prévisionnelle des bioplastiques (Source european bioplastics 2012)

## Slide 4
80%
Composites bois-polymères (avec
PP et PVC)
Chart: Millions de Dollars
| 2005 | 2010 | 2016
Série 1 | 1.086 | 2.171 | 3.805
Figure 4. Marché mondial des biocomposites en millions de dollars
(Source : Lucintel-2011)
20%
Autres fibres naturelles
Construction
Automobiles
Amélioration des performances des matières
Légèreté des pièces
Règlementations
INTRODUCTION
Terrasse
Barodage
Menuiseries et profilés
Platine de rétroviseur
Panneaux de portes

## Slide 5
un manque de source d’approvisionnement en fibres.
 | 1998 | 2007 | 2008 | 2011
Papiers et cartons Produits (milliers de tonnes) | 29,9 | 39,37 | 39,1 | 81,5
Dont : Papier journal Impression-écriture Papier pour onduler Cartons Papier tissue | - - - - - | 38,290 11,7873 12,7973 5,0404 2,6780 | 3,6925 11,4565 12,8764 50,245 27,681 | - - - - - - -
Papiers et cartons recyclés (milliers de tonnes) | - | - | - | 48,985
Chart: 
| papier | tissu cellulosique | nourriture | plastique | cuir et caoutchouc | métaux | verre | autre
 | 0.2895 | 0 | 0.2318 | 0.1959 | 0.0043 | 0.0789 | 0.0698 | 0.031

Figure 5. Estimation des déchets municipaux dans le monde
Tableau 1. Production et recyclage annuels à l’échelle mondiale de papiers et cartons (source COPACEL, ADEME).
INTRODUCTION

## Slide 6: INTRODUCTION
Chart: 
| Matière organique | Plastiques | Carton et papier | Verre | Métaux | Chiffons et autres
Ventes | 72 | 10 | 9.2 | 2 | 3 | 4
Figure 6. Composition des déchets ménagers en Algérie Source: CIRIEC N° 2011/04
la consommation nationale de papier et carton est estimée à 600 000 tonnes/an
Le recyclage local, est inférieur à 50 000 tonnes/an
Algérie

## Slide 7
Recyclage et réutilisation des fibres papetières dans les composites à matrice thermoplastique
Traitement chimique
Elaboration des composites
Interprétation des résultats

## Slide 8
Caractéristiques | Valeur nominale
Indice de fluidité à chaud à (230°C/2,16Kg) | 3,0g /10 min
Résistance à la traction | 35 ,0 MPa
Module de flexion (23°C) | 1450 MPa
Résistance au choc ( 23°C) | 4,00 kJ /m2
Température de ramollissement | 156°C
Température de fusion | 163°C
Matériaux
Composites à matrice PP et fibres de papier
Tableau 1. Propriétés de la matrice polypropylène.

## Slide 9
Effet des fibres issues des déchets de papier sur les propriétés des composites à matrice PP
Type de la fibre | Longueur (μm) | Diamètre (μm) | Eléments fins (%)
PC | 781 | 29,7 | 10,52
Type de la fibre | Holocellulose (%) | Lignine (%) | Cendre (%) | Autres (%)
PC | 67 | 17,6 | 11,5 | 3,9
Tableau 3. Composition chimique des fibres de papier.
Matériaux
Tableau 2. Propriétés des fibres de papier.

## Slide 10
Extrudeuse T= 180°C, V= 100rpm
Presse T= 180°C, P= 5 bar
Matériaux et méthode
 | PP (%) | PC V(%) | PP-g-MA1 (%) | PCM (%)
PP | 100 | 0 | 0 | 0
PP/PCV | 90 | 10 | 0 | 
PP/PCV/PPgMA |  |  | 5 | 0
PP/PCM |  |  | 0 | 10
Tableau 4. composition massique des différentes formulations PP/ PC

## Slide 11
10g de fibres + 500 ml d’une solution KMnO4/Acétone
Séchage
Lavage
3 min
Etude du traitement au permanganate des fibres de papier carton sur les propriétés des composites à matrice polypropylène
Matériaux
compatibilisants | MFI (g/10min) | Taux de greffage (%)
PP-g-MA1 | 7,6 | 1
PP-g-MA2 | 2,63 | 2
Tableau 5. Propriétés des agents compatibilisants

## Slide 12
caractéristique des fonctions hydroxyles
Augmentation des pics pour 1% de concentration
Dégradation de la fibre
Formation de groupements polaires
Etude du traitement au permanganate des fibres de papier carton sur les propriétés des composites à matrice polypropylène
Figure 7. Caractérisation spectroscopique de papier carton par IRTF.
Analyse spectrale
0,5% en KMnO4

## Slide 13
Test de mouillabilité
Etude du traitement au permanganate des fibres de papier carton sur les propriétés des composites à matrice polypropylène
les fibres de papier carton non traitées se solubilisent en partie dans l’eau distillée en formant une suspension
les fibres de papier carton traitées avec le KMnO4 restent en surface formant un film en contact de l’eau
une augmentation de l’hydrophobicité des fibres.
Figure IV.8. Test de mouillabilité sur la fibre de papier carton modifiée et non modifiée.

## Slide 14
KMnO4 : Agent oxydant fort
Rends la surface des fibres rugueuse
Ancrage mécanique entre la matrice et la fibre
a
b
c
Une meilleur adhésion interfaciale entre la matrice et les fibres de PCM
Etude du traitement au permanganate des fibres de papier carton sur les propriétés des composites à matrice polypropylène
Figure 9. Propriétés en traction des composites à fibres de papier carton traitées et non traitées.
Figure 10. Micrographie MEB des composites à fibres de papier carton traitées et non traitées avec le permanganate. a) PP/PC, b) PP/PCM, PP/PC/PP-g-MA1.
Propriétés mécaniques
Propriétés morphologiques

## Slide 15
Echantillons | T5% (°C) | T 50% (°C) | V max (%/min) | T à Vmax (°C)
PP | 426,7 | 459,3 | 33,5 | 463,7
PP/PCV | 362,7 | 463 | 32,4 | 466
PP/PCM | 379,3 | 467,7 | 26,9 | 468
PP/PCV/PPgMA1 | 377,7 | 463,7 | 29,2 | 466
Meilleure compatibilité PP-fibre de papier carton qui résulte des liaisons covalentes à l’interface du PP /fibres de papier carton modifié chimiquement.
Etude du traitement au permanganate des fibres de papier carton sur les propriétés des composites à matrice polypropylène
Tableau 5. Paramètres thermiques du PP et des composites PP/PC
Propriétés Thermiques

## Slide 16
Caractéristiques | Tc (°C) | Tf (°C) | ΔHc (J/g) | ΔHf (J/g) | Xc (%)
PP | 118,91 | 165,09 | 90,25 | 91,26 | 44,1
PP/PCV | 119,04 | 165,69 | 93,5 | 92,5 | 42,7
PP/PCM | 120,52 | 163,17 | 93,35 | 95,34 | 46
PP/PCV/PP-g-MA | 118,56 | 164,07 | 97,02 | 101,01 | 48,8
Tableau 6. Caractéristiques thermiques du PP et des composites à fibres de papier carton traitées et non traitées.
DSC
les traitements chimiques ont tendance à diminuer la température de fusion.
Les fibres de papier carton agissent comme des centres de nucléation dans la matrice PP et augmente la température de cristallisation
Le taux de cristallinité augmente avec différents les traitements chimiques
Etude du traitement au permanganate des fibres de papier carton sur les propriétés des composites à matrice polypropylène

## Slide 17
Ce travail vise à évaluer le potentiel des fibres issues des déchets de papier (papier carton) comme charge pour la préparation de matériaux composites à matrice polymère.
Les résultats de la caractérisation des fibres de papiers utilisées ont révélé que la fibre de papier carton est constituée majoritairement d’holocellulose,
Conclusion générale
Pour améliorer la compatibilité charge - polypropylène, plusieurs solutions ont été proposées : la première consiste à utiliser un agent de couplage de type PP-g-MA et la deuxième par la modification chimique des fibres de papier carton avec le KMnO4.
Il s’avère que la modification par oxydation au KMnO4 de ces fibres est plus efficace que l’incorporation d’un agent de couplage.
L’incorporation de la fibre de papier carton enrichie en cellulose (issue du traitement au permanganate) à la matrice polypropylène conduit à une nette amélioration des propriétés des composites étudiés par rapport aux composites PP/PC/PP-g-MA1.

## Slide 18
MERCI POUR VOTRE ATTENTION