## Slide 1
HABILITATION UNIVERSITAIRE
Présentée par
ZAMOUCHE Abdelmalek
Maître de conférences B à l’Université de Béjaia
SynthEse et caractérisation physico-chimique de matériaux. Application : Electrode composite à base d’oxyde DE MANGANESE (MnO2) et halogEnures de lanthanides LnX3
(Ln = lanthanide et X = halogEne)

## Slide 2: PLAN DE L’EXPOSE
 Curriculum vitae
 Activités pédagogiques et scientifiques
 Synthèse des activités de recherche
Thème 1 : Etude cinétique de la réduction du dioxyde de manganèse en milieu
non - aqueux. Application générateur lithium /dioxyde de manganèse.
Thème 2 : Synthèse et caractérisation d’halogénures de lanthanides
LnX3 (Ln = Pr, Nd et X = halogène)
 Perspectives

## Slide 3
Curriculum Vitae
DIPLÔMES UNIVERSITAIRES
1986 D.E.A en Electrochimie ENSEEG, INP Grenoble, France
Intitulé du sujet : Etude préliminaire de nouveaux types d’électrodes à gaz (solide polymère électrolyte) pour piles à combustible et capteurs
1985 D.E.S de Chimie, Université de Sétif
1990 Doctorat en Electrochimie , ENSEEG, INP Grenoble, France
Titre : Etude cinétique de la réduction du dioxyde de manganèse en milieu non -aqueux

## Slide 4
DIFFUSION DE CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES
PUBLICATIONS et communications internationales
 Kinetics of lithium intercalation of manganese dioxide with polyethylene oxide Electrolyte, Solid State Ionics , 1987
Curriculum Vitae
 Determination of the optimum conditions for the synthesis of praseodymium(III) chloride, Comptes Rendus Chimie, 2013
 Détermination des conditions optimales de synthèse de chlorure de praséodyme (III),
44èmes Journées de Calorimétrie et d’Analyse Thermique, JCAT , 2013
 Etude du système Lithium- ß MnO2, Journées d’électrochimie, 1989
 Nouveaux types d’électrodes à gaz (solide polymère électrolyte) pour piles à combustible,
The third International Symposium on ”New. Mater. for Electrochem. Syst”, 1999

## Slide 5
DIFFUSION DE CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES
communications nationales
Curriculum Vitae
 Détermination des paramètres optimaux de la synthèse de chlorure de praséodyme(III), 6ème Forum de Béjaïa , 2012
 Etude de la conductivité protonique de l’électrolyte solide HSbO3, ½ H2O
Congrès de sciences des matériaux, Oran, 1999
 Cinétique d’insertion des ions lithium ( Li+) dans MnO2 en milieu non aqueux.
Deuxième journées de Chimie, Constantine, 1994
 Détermination des paramètres optimaux de la synthèse de trichlorure de praséodyme, CIMDD’2013, Boumerdès, 2013

## Slide 6
 Chef de Département de Chimie Industrielle cycle court (N 5)
RESPONSABILITES ET ANIMATIONS SCIENTIFIQUES
Curriculum Vitae
 Membre du comité scientifique du Département de Génie des Procédés, Faculté de Technologie, Université A. Mira – Bejaia.
 Membre d’Equipe de Thermodynamique des Matériaux (ETM) au sein du Laboratoire de Physico-chimie des Matériaux et Catalyse à l’Université A. Mira – Béjaia
 Participation au jury de soutenances dans les mémoires de Magister, Master, Licence, DEUA et Ingéniorat

## Slide 7
ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
Curriculum Vitae
Encadrement
 Rédaction d’un polycopié de travaux pratiques de thermodynamique
 Enseignement : j’ai assuré les modules de graduation suivants :
 Thermodynamique pour les 3ème année Licence (2010 - 2014 )
Structure de la matière et thermodynamique pour les 1ème année T.C.T
(1991 - 1996 ), (2008 - 2014 )
 Chimie physique pour les 2ème année cycle court (1995 - 2008 )
 Encadrement de travaux de recherche : J’ai encadré plusieurs mémoires de fin d’études :
D.E.U.A (05) Ingénieur (03) D.E.S (01) et Licence (04)

## Slide 8
Thème 1 : Etude cinétique de la réduction du dioxyde de manganèse en milieu non-aqueux. Application générateur lithium /dioxyde de manganèse.
Thème 2 : Synthèse et caractérisation d’halogénures de lanthanides
LnX3 (Ln = Pr, Nd) et X = halogène)
SYNTHESE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

## Slide 9
Thème 1 :
Etude cinétique de la réduction du dioxyde de manganèse en milieu non-aqueux.
Application : générateur lithium /dioxyde de manganèse.

## Slide 10
Thème1: Etude cinétique de la réduction du dioxyde de manganèse en milieu non - aqueux. Application générateur lithium/Dioxyde de manganèse
Choix de l’électrode positive à base d’oxyde de manganèse MnO2
pour le stockage électrochimique de l’énergie
Energie propre pour un développement durable et efficace
Conducteur mixte : électronique et ionique
- Capacité massique importante (150 mAh.g-1)
Cout faible de la matière première
Associé au lithium : densité d’énergie élevée
Applications : piles alcalines et au lithium, catalyse, échange d'ions, etc..

## Slide 11
Schematic construction of a Li/MnO2 Button Cell
Système Lithium / MnO2
grande densité d'énergie
tension de cellule élevée
une excellente durée de vie et miniaturisation
Thème1: Etude cinétique de la réduction du dioxyde de manganèse en milieu non - aqueux. Application générateur lithium/Dioxyde de manganèse
11

## Slide 12
 Voltampérométrie de Li / MnO2-β à vitesse de balayage rapide et lente en tension :
 Détermination du coefficient de diffusion de Li + par décharge intentiostatique
 Conception d’un générateur -tout solide- Li / POE8 - LiClO4 / MnO2
 Voltampérométrie de cellule Li/ POE8 - LiClO4 / LiMn2O4
12
Thème1: Etude cinétique de la réduction du dioxyde de manganèse en milieu non - aqueux. Application générateur lithium/Dioxyde de manganèse
 Analyse physico-chimique du dioxyde de manganèse : DRX, MEB, ATD, ATG et BET
- Modèle de calcul du coefficient de diffusion DLi dans MnO2
But : Détermination des paramètres cinétiques de la réaction d’insertion d’ion lithium dans MnO2

## Slide 13
Caractérisations physico-chimiques de MnO2
Techniques d’analyses | Résultats
Diffraction aux R.X | Structure pyrolusite MnO2-β
Microscopie électronique (M.E.B) | Granulométrie moyenne 32 à 40 μm
ATD / ATG | Présence eau adsorbée et chimisorbée de 1,1 à 2,8 % (*)
Adsorption spécifique B.E.T | Pores ˂ 100 Ǻ
(*) Traitement thermique du MnO2 préalable nécessaire.
Thème1: Etude cinétique de la réduction du dioxyde de manganèse en milieu non - aqueux. Application générateur lithium/Dioxyde de manganèse

## Slide 14
Cellule : Li / POE8 LiClO4 / MnO2-β
Etude de la réduction cathodique de la cellule Li / MnO2-β
Electrode positive | MnO2, POE, LiClO4, NA
Electrode négative | un disque en lithium (Ø = 16 mm)
Electrolyte solide | POE8 LiClO4
14
Thème1: Etude cinétique de la réduction du dioxyde de manganèse en milieu non - aqueux. Application générateur lithium/Dioxyde de manganèse
ressort
cale inox
MnO2
électrolyte
Lithium
cale inox

## Slide 15
C / 30
1ère décharge de MnO2-β
15
Décharge intensiostatique de Li / POE8-LiClO4/ MnO2-β
x Li + + x e- + < ( ) MnO2 > < LixMnO2 >
Thème1: Etude cinétique de la réduction du dioxyde de manganèse en milieu non - aqueux. Application générateur lithium/Dioxyde de manganèse

## Slide 16
Capacité (mAh) | C / | Potentiel Uc (V) | Rendement % | D . 10 11 cm 2 s- 1
3,259 | 15 | 1,8 | 24 | 1,5
3,334 | 20 | 1,8 | 65 | 3,0
3,063 | 30 | 1,8 | 77 | 3,0
3,51 | 40 | 2 | 72 | //
5,676 | 100 | 1,8 | 75 | 3,0
Rendements faradiques et coefficient de diffusion
Thème1: Etude cinétique de la réduction du dioxyde de manganèse en milieu non - aqueux. Application générateur lithium/Dioxyde de manganèse

## Slide 17
Etape : Décharge / Charge | D1 | C1 | D2 | C2 | D3 | C3 | D4
Rendement % | 83 | 70 | 68 | 76 | 66 | 66 | 60
Tension de coupure (V) | 1,8 | 4 | 1,8 | 4 | 1,8 | 3,8 | 2,1
Variation du rendement faradique au cours du cyclage de la cellule Li / POE8-LiClO4 / MnO2-β
Thème1: Etude cinétique de la réduction du dioxyde de manganèse en milieu non - aqueux. Application générateur lithium/Dioxyde de manganèse

## Slide 18
Etude électrochimique de MnO2- β par voltampérométrie
Dispositif expérimental
Cellule de Voltampérométrie
1- Connecteur de courant de l’électrode de travail
2- Electrode de travail
3- Electrode de référence
4- Contre – électrode
5- Connecteur de courant de contre –électrode
6- Connecteur de courant de l’ électrode de référence
7- Film d’électrolyte
8- Joint isolant
Thème1: Etude cinétique de la réduction du dioxyde de manganèse en milieu non - aqueux. Application générateur lithium/Dioxyde de manganèse

## Slide 19
υb (mV /mn) | I p (c) μ A | E p (c) V | I p (a) μ A | E p (a) V
30 | 60 | 2,7 | 56 | 3,4
50 | 117 | 2,6 | 113 | 3,5
100 | 130 | 2,6 | 110 | 3,7
150 | 150 | 2,5 | 160 | 3,7
200 | 160 | 2,5 | 140 | 3,8
300 | 180 | 2,2 | 200 | 3,8
E p (c) = 2,6 V
I p (c) = 117 μ A
Ep (a) = 3,5 V Ip (a) = 113 μ A
Thème1: Etude cinétique de la réduction du dioxyde de manganèse en milieu non - aqueux. Application générateur lithium/Dioxyde de manganèse
Voltampéromètrie à balayage rapide en tension

## Slide 20
Attribution d’un mécanisme de diffusion semi infini avec transfert irréversible pour la réaction de réduction de MnO2 par le lithium
Thème1: Etude cinétique de la réduction du dioxyde de manganèse en milieu non - aqueux. Application générateur lithium/Dioxyde de manganèse
Ip = f ( υ 1/2 )
Ep = f ( ln υ )

## Slide 21
Modèle de calcul de coefficient de diffusion DLi dans MnO 2
υ (mv/mn) |  | υb . 10 -3 V/s | I p x 10-3 A
0 | 0 | 0 | 0
30 | 5,47 | 0,5 | 0,06
50 | 7,07 | 0,83 | 0,117
100 | 10 | 1,66 | 0,13
150 | 12,24 | 2,5 | 0,15
200 | 14,14 | 3,33 | 0,16
300 | 17,32 | 05 | 0,18
Thème1: Etude cinétique de la réduction du dioxyde de manganèse en milieu non - aqueux. Application générateur lithium/Dioxyde de manganèse

## Slide 22
Voltampéromètrie à Balayage très lente en tension
Cellule | Li / POE8 - LiClO4 / MnO2-β
F. é .m | 3,4 V
Capacité | 5 mAh
Vb | 40 mV/h
Domaine de tension | 1,6 < E < 4 V
Ep (a) = 3,2 V Ip (a) = 400 μ A
Thème1: Etude cinétique de la réduction du dioxyde de manganèse en milieu non - aqueux. Application générateur lithium/Dioxyde de manganèse
E p (c) = 2,8 V I p (c) = 500 μ A

## Slide 23
ΔE c = E – E pc = - 90 mV en cathodique
ΔEa = E – E pa = + 100 mV en anodique
Cellule | Li / POE8 - LiClO4 / MnO2-β
Domaine de tension | 2,5 < E < 3,4 V
Capacité | 1,5 mAh
Vb | 20 mV/h
Ep (a) = 3,15 V Ip (a) = 125 μ A
E p(c) = 2,96 V I p(c) = 150 μ A
Thème1: Etude cinétique de la réduction du dioxyde de manganèse en milieu non - aqueux. Application générateur lithium/Dioxyde de manganèse
Voltampéromètrie à Balayage très lente en tension

## Slide 24
Coulométrie - voltampéromètrie
Cellule | Li / POE8 - LiClO4 / MnO2-β
Cyclage | 1 D, 2D, 3D
Capacité | 5 mAh
Thème1: Etude cinétique de la réduction du dioxyde de manganèse en milieu non - aqueux. Application générateur lithium/Dioxyde de manganèse

## Slide 25
Cellule | Li / POE8 - LiClO4 / MnO2-β
Cyclage | 1 D, 2D, 3D
Capacité | 1,5 mAh
Domaine de tension | 2,5 V < E < 3,4 V
Thème1: Etude cinétique de la réduction du dioxyde de manganèse en milieu non - aqueux. Application générateur lithium/Dioxyde de manganèse
Coulométrie - voltampéromètrie

## Slide 26
Voltampérométrie de Li / POE8 - LiClO4/ LiMn2O4
Cellule | Li / POE8 - LiClO4/ LiMn2O4
Domaine de tension | 1,5 < E < 3,6 V
Température | 80 °C
Vb | 100 mV/min
Ep (a) = 3,3 V Ip (a) = 200 μ A
E p (c) = 2,3 V I p (c) = 200 μ A
Thème1: Etude cinétique de la réduction du dioxyde de manganèse en milieu non - aqueux. Application générateur lithium/Dioxyde de manganèse
Capacité | 0,052 mAh

## Slide 27
Réduction cathodique de LiMn2O4 par voltampéromètrie
E p(c)’1 = 2,95 V
E p(c)’’1 = 2,8 V
Cellule | Li / POE8 - LiClO4/ LiMn2O4 +
Domaine de tension | 3,5 < E < 2,4 V
Température | 80 °C
Vb | 40 mV/h
70 %
3 %
Thème1: Etude cinétique de la réduction du dioxyde de manganèse en milieu non - aqueux. Application générateur lithium/Dioxyde de manganèse

## Slide 28
Oxydation anodique de Li1+x Mn2O4 par voltampéromètrie
Cellule | Li / POE8 - LiClO4/ LiMn2O4 +
Domaine de tension | 2,9 < E < 3,3 V
Température | 80 °C
Vb | 40 mV/h
E p(a)’1 = 3,15 V
E p(a)’’1 = 3,0 V
Thème1: Etude cinétique de la réduction du dioxyde de manganèse en milieu non - aqueux. Application générateur lithium/Dioxyde de manganèse

## Slide 29
CONCLUSION
Thème1: Etude cinétique de la réduction du dioxyde de manganèse en milieu non - aqueux. Application générateur lithium/Dioxyde de manganèse
Rendement faradique de Li / MnO2 : R = 80 % pour C / 30
Paramètre cinétique D du Li+ dans MnO2 : D = 3. 10-11 cm2 s-1
Influence de vitesse de balayage, en voltampérometrie sur la cinétique de diffusion de lithium en phase solide
La F. é. m des cellules Li / MnO2 : 3,5 V

## Slide 30
Le rendement en décharge du systéme Li / MnO2 dépend avec les paramètres expérimentaux :
le courant de décharge
la taille des grains et texture de l’électrode ( couche mince, électrode composite )
Le matériau d’insertion (coefficient de diffusion, dimensionnalité de la diffusion).
MnO2-β / Li est réversible entre : 2,5 < E < 3,4 V
Hypothèse de transformation de phase MnO2- β ---> LiMn2O4 spinelle, lors du cyclage intensiostatique

## Slide 31
Thème 2 :
Synthèse et caractérisation d’halogénures de lanthanides
LnX3 (Ln = Pr, Nd) et X = halogène)

## Slide 32
Les lanthanides forment une série de 15 éléments métalliques de propriétés chimiques très semblables, que l'on désigne plus communément sous le nom de "terres rares"
Thème 2: Synthèse et caractérisation d’halogénures de lanthanides LnX3 (Ln = Pr, Nd) et X = halogène)
Lanthanides
 A l’état naturel, ces métaux n’existent pas, ils se trouvent généralement sous forme de (phosphates, silicates, carbonates, halogénures,….) dans différents minerais
INTRODUCTION

## Slide 33
La monazite
La bastnaésite
Le xenotime
Principaux minerais
Thème 2: Synthèse et caractérisation d’halogénures de lanthanides LnX3 (Ln = Pr, Nd) et X = halogène)

## Slide 34
En 2014, la production mondiale en
Terres Rares estimée à 225 000 tonnes
Thème 2: Synthèse et caractérisation d’halogénures de lanthanides LnX3 (Ln = Pr, Nd) et X = halogène)
Production mondiale de lanthanides

## Slide 35
Lanthanides sous forme d’halogénures
Thème 2: Synthèse et caractérisation d’halogénures de lanthanides LnX3 (Ln = Pr, Nd) et X = halogène)
Types d’halogénures de lanthanides
Tri halogénures LnX3
Tétra halogénures LnX4
Di halogénures LnX2
Voie humide
Voie sèche

## Slide 36
Applications des halogénures de lanthanides
 Production de lanthanide ou d'alliages de lanthanide
 Traitement et recyclage de déchets nucléaires
 L’éclairage des lampes halogènes à haute pression
 En chimie organique en tant que réactif organométallique,…
Peu d’informations sur les paramètres de synthèse des LnX3
(temps de contact, composition chimique, température,…)
Thème 2: Synthèse et caractérisation d’halogénures de lanthanides LnX3 (Ln = Pr, Nd) et X = halogène)

## Slide 37
Thème 2: Synthèse et caractérisation d’halogénures de lanthanides LnX3 (Ln = Pr, Nd) et X = halogène)
Objectif : Détermination des conditions optimales de synthèse de trichlorure de praséodyme
Synthèse de PrCl3 par voie sèche
Etude de l’influence des paramètres (temps de contact, stœchiométrie, température) sur le rendement de la réaction
Mise en place d'un montage de synthèse sous gaz inerte

## Slide 38
Dispositif expérimental
Thème 2: Synthèse et caractérisation d’halogénures de lanthanides LnX3 (Ln = Pr, Nd) et X = halogène)
Four
Réacteur
Thermocouple
Argon
Indicateur de température
Régulateur de température
Piège pour produits volatils
Circuits gazeux

## Slide 39
Synthèse de trichlorure de praséodyme PrCl3 par voie sèche :
Pr6O11 (s) + 22 NH4Cl (s,g)  6 PrCl3 (s) + 22 NH3 (g) + 11 H2O (ℓ,g) + 2 Cl2 (g)
ΔrH0( k J. mol-1) = -2645,00
ΔrS0( J. mol-1.K-1) = 4216,50
ΔrG0 (kJ .mol-1) = - 3901,52
Grandeurs thermodynamiques à 298 K :
Thème 2: Synthèse et caractérisation d’halogénures de lanthanides LnX3 (Ln = Pr, Nd) et X = halogène)

## Slide 40
L'enthalpie libre de réaction ΔrG0 < 0
L'augmentation de la température favorise la synthèse du trichlorure de praséodyme
ΔrG0 = f(T)
Thème 2: Synthèse et caractérisation d’halogénures de lanthanides LnX3 (Ln = Pr, Nd) et X = halogène)

## Slide 41
Chlorure d’ammonium NH4Cl
Oxyde de praséodyme Pr6O11
Caractérisation des réactifs de départ
Thème 2: Synthèse et caractérisation d’halogénures de lanthanides LnX3 (Ln = Pr, Nd) et X = halogène)

## Slide 42
Analyse thermique (TG-DTG) de chlorure d’ammonium NH4Cl
T=188,4°C
NH4Cl (solide) NH3(gaz) + HCl (gaz)
T = 302 °C
Thème 2: Synthèse et caractérisation d’halogénures de lanthanides LnX3 (Ln = Pr, Nd) et X = halogène)

## Slide 43
Analyse thermique (TG-DTG) de Pr6O11
Thème 2: Synthèse et caractérisation d’halogénures de lanthanides LnX3 (Ln = Pr, Nd) et X = halogène)

## Slide 44
Influence des paramètres de synthèse sur le rendement de la réaction
Temps de contact
Composition chimique
Température
Thème 2: Synthèse et caractérisation d’halogénures de lanthanides LnX3 (Ln = Pr, Nd) et X = halogène)

## Slide 45:  Influence du temps de contact
64,48 %
Temps de contact optimal :
60 minutes
Thème 2: Synthèse et caractérisation d’halogénures de lanthanides LnX3 (Ln = Pr, Nd) et X = halogène)
Pr6O11 / NH4Cl : 1 / 22 moles
T = 250 °C

## Slide 46:  Influence de la stœchiométrie
t = 60 min , T= 250 °C
76,46 %
Proportions optimales
Pr6O11 / NH4Cl : 1 / 44 moles
Thème 2: Synthèse et caractérisation d’halogénures de lanthanides LnX3 (Ln = Pr, Nd) et X = halogène)
stœchiométrie

## Slide 47:  Influence de la température
91,36 %
Température optimale :
T = 400 °C
t = 60 min Pr6O11 : NH4Cl = [1 : 44] moles
Thème 2: Synthèse et caractérisation d’halogénures de lanthanides LnX3 (Ln = Pr, Nd) et X = halogène)

## Slide 48
Thème 2: Synthèse et caractérisation d’halogénures de lanthanides LnX3 (Ln = Pr, Nd) et X = halogène)
Rendement de la réaction = 91,36 %
Conditions optimales pour la synthèse
de chlorure de praséodyme (III) :
T = 400 ° C
t = 60 minutes
Pr6O11 / NH4Cl : 1 / 44 en moles
Conclusion

## Slide 49
La synthèse des LnX3, qui s’effectue à haute température, est très longue et s'accompagne souvent de la formation d’oxyde de type LnOX par exemple
Mise en place d’une installation complète pour la synthèse d’halogénures de lanthanides LnX3 par voie sèche (sous gaz inerte)
La séparation de ces impuretés nécessite une distillation sous vide pour obtenir
des halogénures de lanthanides de haute pureté
Thème 2: Synthèse et caractérisation d’halogénures de lanthanides LnX3 (Ln = Pr, Nd) et X = halogène)

## Slide 50
PERSPECTIVES
Actuellement nos recherches se poursuivirent dans le cadre d’un nouveau projet de recherche intitulé : propriétés thermodynamiques et physico-chimiques des systèmes à base d’halogénures de lanthanides LnX3 à haute température (Ln = lanthanide et X = halogène).
Maîtrise de thématiques de recherche d’actualité tel que la production de lanthanide et d'alliages de lanthanides par électrolyse en milieu sels fondus et/ou par métallothermie…..

## Slide 51
PERSPECTIVES
Du point de vue expérimental, il s’agit de déterminer les grandeurs physico-chimiques et thermodynamiques des halogénures de lanthanides LnX3 que celles des mélanges binaires LnX3 - MX
Du point de vue calcul, cette étude nous permettra ainsi de calculer les fonctions thermodynamiques des divers halogénures de lanthanides et compléter ainsi les tables de données thermodynamiques internationales.
Propositions futures pour les encadrements des étudiants en post graduation.

## Slide 52
MERCI
ATTENTION
POUR VOTRE
La monazite
Piles : Li/MnO2

## Slide 53: Démarche expérimentale
50 ml CH3COOH/ CH3COONa
10ml PrCl3
+
Orange xylénole
Couleur verte
EDTA
NH4Cl
Pr6O11
Mettre dans un four
PrCl3 + …
80 °C
+
Filtration

## Slide 54
Rendement de 1ère décharge dans le cas de matériaux à conduction mixte mono granulaire.